GÖNYELİ BELEDİYESİ KENT PARK PROJESİ

BETON ALIMI ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

- GENEL HUSUSLAR :

- İşin Konusu:

Gönyeli Kent Park Projesi İnşaatı İşleri, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı “Bayındırlık İşleri Genel Şartlaşması ile Mukavele’’ ve “Özel Teknik Şartname’’ esas alınarak, kontrolün onayı ve projelere uygun olarak I. Sınıf malzeme ve işçilikle yapılacaktır. Müteahhitler teklif vermeden önce yapılacak işleri yerinde görecektir.

- İşin Yeri:

Gönyeli İlkokulunun Batısı. Kent Park Amfi Binası.

- İşin Kapsamı:

Yapılacak iş, Gönyeli Kent Park Projesi Amfi İnşaatı projesinin tüm beton döküm isleri yapılacaktır. Bu kapsamda projelerinde detaylı olarak tariflendiği şekli ile tüm temeller, kolonlar ve B/A plakalar ve ayrıca kirişler bu işin kapsamı dahilindedir.

- Yapılacak İş:

Yapılacak her türlü iş çok dikkatli, temiz ve çevreye zarar vermeyecek şekilde, ayrıca birinci sınıf malzeme ve birinci sınıf işçilikle yapılacaktır. Tum bu isler yapilirken is sagligi ve guvenligi uzmani kontrolunde yapilacaktir.

- UYGULAMA:

- GENEL

İş Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı "İMO Yapı işleri Genel Teknik şartnamesi" "Bayındırlık Ìşleri Genel şartlaşması "ile Mukavele" ve "Özel Teknik şartname" esas alınarak kontrollüğün vereceği mimari ve statik projelere uygun olarak 1. sınıf malzeme ve işçilikle yapılacaktır.

- İNŞAATIN YERÌ:

Vaziyet Planında ve Kontrolün göstereceği yerde projesine uygun olarak inşa edilecektir.

2 . BETONARME DÖKÜMLERİ:

Tüm beton dökümleri hazır beton kullanılarak gerçekleştirilecektir. Hazır Betonun alımı Gönyeli Belediyesi tarafından gerçekleştirilecektir. Ancak Amfi Kalıp/Demir İhalesinin uygulamasını yapan müteahhit ile uyumlu bir şekilde işi aksatmadan uygulama yapılması gerekmektedir. Beton kullanımı ve dökümü ile ilgili aşağıdaki şartlara uyulması gerekmektedir.

1.Kullanılacak beton TS500’e uygun, betonarme kısımlar için, C20, C30 grobetonlar için C16 evsafında olacaktır.

2.Hazır beton üretimi ve şantiyeye taşınması TS EN 206-1(2002)’e tamamen uygun olarak yapılacaktır.

3.Hazır betonda kıvam değerleri TS EN 206-1’de belirtilen plastik kıvam değerini verecek şekilde ayarlanacak ve bu kıvamı muhafaza için TS EN 206-1’de belirtilen uygun katkı maddesi kullanılabilecektir.

4.Kullanılacak her çeşit katkı türü ve maddesi ile ilgili teknik rapor teklifle birlikte sunulmalıdır.

5.Şantiyeye gelen hazır beton, transmixerler içerisinde 30 dakika süre boyunca, istenen çökme değerini içerisine su katmadan verebilecek şekilde olmalıdır.

6.Hazır beton yapımında kullanılacak çakıl, kırma çakıl olacak ve içerisinde toprak, kil, tuz, organic maddeler veya yabancı cisimler barındırmayacaktır. Aksi belirtilmedikçe, betonda kullanılacak maksimum agrega dane büyüklüğü (Dmax);

Dmax ( 1/5 (eleman en küçük boyutu)

Dmax ( t (donatı aralığı)

Dmax ( 1/3 (döşeme derinliği)

7.Hazır beton yapımında kullanılacak kum, kırma taş kumu olacak ve içinde toprak, kil, tuz organic maddeler ve yabancı cisimler bulunmayacaktır.Kumun en büyük dane çapı 4mm olacaktır.

8.Hazır betonun şantiyede kalıplara yerleştirilmesi kamyon üzerine monte ve/veya sabit beton pompası ile yapılacaktır. Yerleştirme sırasında, kalıp veya donatıya kesinlikle zarar verilmeyecektir. Beton dökümü TS1247’ye(Mart 1984) uygun olacaktır.

9.Hazır betonun sıkıştırılması uygun vibratörle ve uygun uygulama ile Kontrolün denetiminde Müteahhit tarafından yapılacaktır.

10.Hazır beton üretimi her seferinde transmixer operatörü ile Kontrola bildirilmelidir. Betonun taşıma süresi en fazla 1 1/2 saat ve transmixer kazan toplam dönüş hızı en fazla 300 dönüş olacaktır. Taşıma sırasında ve şantiyede betonu etkileyecek gecikmeler kesinlikle Kabul edilmeyecek ve Kontrol’ün döküm izni vermediği betonlar şantiyeden uzaklaştırılacaktır.

11.Müteahhit, döküm yapılacak inşaat alanının genişliğini, beton miktarını ve pompa hortum (boom) uzunluğu hususunda gerekli tedbirleri dökümden önce almalıdır.

12.Hazır betonun miktarı ve kalite kontrolü Kontrol Mühendisi ve Müteahhit yetkilisi gözetiminde usulüne uygun olarak yapılacaktır. Döküm miktarına göre (her 50m3’e 3 adet) şantiyede 15x15x15 cm’lik metal numune küpleri müteahhit tarafından sağlanacak ve numuneler kontrol gözetiminde TS3351’e uygun olarak alınacaktır. Alınan numuneler ertesi gün  su tankına yerleştirilip 7,14,ve 28 günlük basınç mukavemetlerinin kontrolu için İnş.Müh.odası lab.bedeli müteahhit tarafından karşılanarak Kontrol denetiminde neticeler alınacaktır.Ancak Kontrolün kabul etmediği beton kesinlikle dökülmeyecektir. Ödemelerde Kontrolün yapacağı metraj baz kabul edilecektir

Deney neticelerinden istenilen sonuçlar alınmadığı takdirde yapılan hatalı imalat, tüm masrafları Müteahhit tarafindan karşılanmak üzere yıkılıp yerine yenisi yapılacaktır. Beton yerleştirilmeye başlamadan önce, betonun döküleceği yer her türlü harç kalıntılarından, toz, kir, yağ, tahta parçası vs.'den temizlenmelidir. Döküm yapılmazdan önce Kontrolün onayı alınmalı ve dökümler mutlaka Kontrolün denetimi altında yapılmalıdır. Ayrıca tüm betonarme dökümleri, iş saatleri içerisinde olacaktır.

13. Dilatasyon noktalarında 5cm strofor kullanılacak ve iki farklı blokun betonları hiçbir şekilde birbirine temas etmeyecektir.

14. Donatı boyut ve detaylar projeye uygun olacak; kalıplar şakülünde ve gönyesinde kurulacak, kalıp tahtaları aralıksız ve deliksiz olarak çakılacaktır. Beton dökümü sırasında sızma önlenecektir.çatı parapet betonlarında projesinde verilen detay ve ölçülere göre 15cm kalınlığında çepeçevre bir parapet yapılacaktır. Beton parapetler plaka ile birlikte döküleceketir. Beton numunelerde istenen sonuçlar elde edilemezse kontrollük bu gibi hallerde bu kısımları kabul edip etmemekte ve bedelini ödeyip ödememekte serbesttir. Betonarme kısımlarında yapılacak bir dökümün mesuliyeti de Müteahhit'e aittir. Betonarme dökümleri esnasında projelerde gösterilen  yerlerde gerekli tesisat boruları betonarme içine döşenecektir. Bina  çıkış merdivenleri, çiçeklik betonları, betonarme dökümleri projelerine uygun olarak kontrolün direktifleri ile yapılacaktır.

3.   BETONUN SIKIŞTIRILMASI:

Sıkıştırma, betonun istenilen dayanımı kazanabilmesi donatının arada boşluk kalmayacak şekilde beton ile sarılabilmesini temin için gerekli bir işlemdir. Sıkıştırma vibratörle yapılmalıdır Sıkıştırma, harç birikiminin olmaması ve su yüzdesi büyük betonun dış etkilere maruz dış yüzeye gelmemesi için diştan içe doğru yapılmalıdır. Sıkıştırmanın yeterliliği, vibratör şişesi beton içinden çekildikten sonra yüzeyin parlak görunüşlü bir ıslaklıkta örtülmesi ile anlaşılır.

4.  BETONUN BAKIMI:

Gönyeli Belediyesi tarafından alımı yaptırılan betonun aşağıda tarif edilen bakım işleri müteahhit tarafından yapılacaktır

Yerleştirilip sıkıştırılan taze betonun içeriği çimentonun hidrasyonunu tamamlayabilmesi için yeterlidir. Ancak bu suyun buharlaşarak kaybolması hidrasyonu güçleştirir ve hattá bozar. Bu nedenle (betonun bakımı) su kaybını (kurumayı) önlemek ve zararsız düzeyde tutmak gerekir. Bu süretle hidrasyonun hatasız şekilde tamamlanabilmesini sağlayabilmek için beton dökümünü izleyerek kür başlatılmalıdır. Betonun bu amaçla bakımı için, hazır beton kür malzemesi pompa ile püskürtülerek uygulanacaktır. Kalıpların su emmesinin önüne geçilmelidir. Bunu sağlamak için kalıp yağları kullanılmalı yağ1ar kalıp iç yüzüne ince bir tabaka halinde sürülmelidir. Ahşap kalıplar özellikle sıcak havalarda dıştan ıslatılarak, kuruyup açılmaları önlenmelidir. Kuruyan kalıplar beton yüzeyinden su alacağından kalıpların ıslatılması bu sakıncayıda ortadan kaldıracaktır. Betonun bu bakımı en az 7 gün süreyle devam etmelidir. Beton kürü, beton sıkıştırıldıktan 2-3 saat sonra uygulanmaya başlanmalıdır.

Dökülen hazır betonun bakım ve kürlenmesi için, kimyasal kür malzemesi ve su birlikte kullanılacaktır. Plaka dökümünden sonra kimyasal kür uygulamasını takiben bütün plaka çevresi kumla set yapılarak havuzlanacak ve su ile doldurulacaktır. Kolonlarda kimyasal kürden sonra naylonla sarma yapılıp en üstte ıslak çimento torbası örtülecek ve günde 3 defa sulanacaktır.

Arızalı ve bozuk beton yüzeyler Kontrolün onayı ile özel hazır tamir harcı ile sıvanacaktır. Tamir harcı kullanımı ile tamiri uygun olmayan betonlar yeniden imal edilecektir.

İŞ TESLİMİ :

Tüm yapılan işler tamamlandıktan sonra bina çevresi her türlü inşaat artığından temizlenmiş olarak işverenye teslim edilecektir. İnşaat tesliminden önce zarar gören tüm kısımlar tamir edilecektir. Kabulden önce inşaata gelecek tüm zarardan müteahhit sorumludur. Kabulden önce meydana gelecek bütün zararı müteahhit gidermekle ve projeyi birtamam hasarsız işverene teslim etmekle yükümlüdür.